杭州台杭防火材料有限公司

HANGZHOU TAIHANG FIRE PROTECTION MATERIAL CO.,LTD

产品说明书

CF207防火剂产品说明书

- 简要说明：

CF207防火剂系由防火、阻燃的无机化合物组成，专用于处理多种易燃、助火纤维织物，使之具有优越的防火、阻燃性能，应用面很广。

该防火剂处理之棉布，经国家防火建筑材料质量监督检验测试中心检验，能达到“难燃级(B１)”标准(检验报告编号：200811033)，并通过浙江省公安厅鉴定(鉴定证书编号：浙公消鉴证宇(92)第22号)。

二、技术特性：

l、外观呈无色的透明液体，无嗅味，无毒害，对人体皮肤无刺激性。不含PBB及PBDE等溴类物质及其化合物，不含卤素类及重金属物质。

2、成分中的主要物质在高温下能发生复杂的化学反应，其生成物具有对被处理物产生效果明显的阻燃、防火作用。

3、溶液易渗透于纤维性物质中，经干燥后固态的防火性物质能保留在纤维物质的表面和纤维之间，可被水溶解。经此防火剂处理后的纤维物质在明火中只能“炭化”，而不能燃烧放热，在离开明火后一秒钟内即熄灭。

4、经处理的纤维织物之色泽和柔韧性无明显影响，并对天然纤维性物质还具有抵抗蛀虫的侵蚀作用。

5、化学性稳定，不易变质。但不能与碱性物接触，否则会生成沉淀物而影响使用。

三、质量标准(Q／THCFJ01—92)：

1、防火剂

| 项 目 | 外 观 | 固体含量 （%） | PH值 | 比 重 （20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 无色(或呈淡黄色)的透明液体 | 21-30 | 4.5-5.5 | 1.03-1.08 |

2、防火剂处理物(以平绒作试样)

| 项 目 | 氧指数 | 炭花长度（mm） | 续燃时间（sec） | 阻燃时间（sec） | 难燃性（级别） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | ＞50 | ＜100 | 0 | 0 | B1 |

注：续燃和阴燃的时间，“0”则表示不到1sec(秒)

四、用途和用法：

1.用途

本产品可处理各种平纹布、斜纹布、绒布、帆布，麻布、无纺布(不织布)及它们的制成品(例如：衣服、布帽、披斗、窗帘、棚布、会场幕布、剧团布景、安全袋等)和多种针织品(例如：针织衫、毛巾衣、手套、地毯等)。使被处理物原有的可燃性和易燃性得到有效的抑制，从而达到防火效果。(CF207防火剂也具有CF203防火剂的部分用途)o

2.使用方法：

将织物浸渍于防火剂中，浸捣2—3分钟使湿透后拧干，晒干(或烘燥)烫平即可。也可用喷射法处理，但要在织物的两面各喷涂两次(第一次基本干燥后再重复一次)。大批量处理者，可用“辊涂-烫干”的连续化后整理。防火剂的用量要根据被处理物的材质、物件形状以及施工方法和所需防火程度的不同情况，经过试用，以确定最适当的用量。一般用量约与被处理的织物重量相等。

五、应用举例

(1)窗帘布、地毯在洗涤后，经防火剂浸渍，再晒干(或烘干)即成防火窗帘布和防火地毯(这对于电厂电站，会堂剧场、宾馆旅社等极为重要)。

(2)供战备用的军服经防火剂处理制成防火服。

(3)将手套、头套、围裙、袖套和工作服等，经防火剂处理制成用于高温、明火作业的防火劳保用品。

(4)由毛巾服(带有披斗帽)经防火剂处理制成安全服，挂于高层宾馆的客房内，以备发生火灾时可供旅客应急穿上，越过火区。

六、贮存和运输

1、本产品的包装应采用聚乙烯塑料桶或内衬聚乙烯塑料层的铁桶。其容积大小根据市场销售或用户要求而定。

2、包装要密封不漏。因包装材料聚乙烯塑料不耐高温，所以贮运中要避免暴晒和远离明火。

3、为保持防火剂的色泽等产品特性，应避免与铝、铁等易被锈蚀的金属材质器件长时间接触。

4、在符合要求的包装中贮藏，其保质期一般为三年。

七、备注

本产品由浙江省公安厅消防局颁发“浙江省消防器材制造许可证”(编号：浙公消许字第0020354号)批准在本公司制造。