杭州台杭防火材料有限公司

HANGZHOU TAIHANG FIRE PROTECTION MATERIAL CO.,LTD

产品说明书

CF203防火剂产品说明书

一、简要说明

CF203防火剂系由防火、阻燃的无机化合物组成，专用于处理各种天然木材、人造板材，木质制品和加工件及纸张、纸板、竹、麻、棉等材料，使之具有优越的防火、阻燃性能，应用面很广。

该防火剂处理之木材，经国家防火建筑材料质量监督检验测试中心检验，能达到“难燃级(B1)标准(检验报告编号：材检01—92102)，并通过浙江省公安厅鉴定(鉴定证书编号：浙公消鉴证字(92)第22号)。

二、技术特性

１．外观呈无色的透明液体，无异味，无毒害，对人体皮肤无刺激性。

２．成分中的主要物质在高温下能发生复杂的化学反应，其生成物具有对被处理物效果明显的阻燃，防火作用。

３．溶液易渗透于木材、纸张等处理物中，经干燥后固态的防火性物质能保留在其内部和表面。经此防火剂处理后的物质在明火中只能“炭化”，不能燃烧放热，在离开明火后一秒钟内即熄灭。

４．经处理的物质之强度，无明显变化，并且还具有抵抗白蚁和蛀虫和侵蚀作用。

５．化学性稳定，不易变质。但不能与碱性物质接触，否则会生成沉淀物而影响使用。

三、质量标准(Q／THCF001－92)

1.防火剂

| 项目 | 外 观 | 固体含量(％) | PH值 | 比重(20℃) | 渗透性(mm／min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 无沉淀及悬浮物的无色透明液体 | 18-22 | 4.5-5.5 | 1.05-1.12 | ＞2.5 |

2.防火剂处理物(以水曲柳作试样)

| 项目 | 氧指数 | 炭化长度（mm） | 续燃时间（sec） | 阻燃时间 | 难燃性（级别） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ＞45 | ＜100 | 0 | 0 | B1 |

注：续燃和阴燃的时间，“0”则表示不到1s sec(秒)

四、用途和用法

本产品可处理各种天然木材、纤维板、刨花板、木屑板及它们的制成品和加工件(门窗、天花板、壁板、隔音板、地板和家具、木箱、工艺品、用具等)。也可处理竹材和竹制品以及纸张、纸板(纸箱)、草编、沙发(席梦思)的填充料等。

使被处理物原有的可燃性和易燃性得到有效的抑制，从而达到防火效果。(CF203防火剂也具有CF207防火剂的部分用途)。

使用方法: 将待处理物(属木材者，要求含水量控制在14％以下)用浸渍或涂刷、喷涂工艺使防火剂浸透在处理物内部，然后经晒干(或烘干)即可。具体的施工方法及防火剂的用量要根据被处理的材质、物件形状以及所需防火程度的不同情况，在使用中确定。

五、应用举例

（1）对厚度较大的木材(如档料、框架)的处理宜用浸渍法，在防火剂中进行浸泡，(一般为8-12小时，使防火剂的渗入量一般达到50-100g／M2，对有特殊要求的防火处理，须用“真空-加压”的专用设备进行深度浸渍)，沥干后，经晒干(或烘干)即可；对厚度较小的木材(如板料、薄档)可用涂刷法或喷涂法，把防火剂均匀涂布于木材的两面，(一般宜4次，使防火剂的渗入量一般达到200—400g／M2)经晒干(或烘干)即具防火性(对竹材或竹制品电可参照此法处理)。

(2)对疏松的材质(如草编、麻丝、棉絮、棕丝、碎料)的处理，宜用喷涂法，(一般1-2次，使防火剂的渗入量一般达到处理物重量的50-100％)，经晒干(或烘干)即具防火性。

(3)对纸张或纸板(纸箱)的处理，宜用喷涂法或涂刷法，把防火剂均匀涂布于纸板的两面(使防火剂的涂布量一般达到60-120／M2)，对60g／M2以下的薄纸酌情减少用量)，经晒干或(烘干)即具防火性。

六、贮存和运输

1．本产品的包装采用聚乙烯塑料桶或内衬聚乙烯塑料层的铁桶。其容积大小根据市场销售或用户要求而定。

2．包装要密封不漏。因包装材料聚乙烯塑料不耐高温，所以在贮运中要避免暴晒和远离明火。

3．为保持防火剂的色泽等质量，应避免与铝、铁等易锈蚀金属材质器件长时间接触。

4．在符合要求的包装中贮藏，其保质期一般为三年。

七、备注

产品由浙江省公安厅消防局颁发“浙江省消防器材制造许可证”(编号：浙公消许字第0020354号)批准在本公司制造。